广东省女式内衣(文胸)电商产品

监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于广东省女式内衣(文胸)电商产品监督抽查。内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码见表1 。

表1　产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 01 | 102 | 102.6 |
| 分类名称 | 日用及纺织品 | 服装 | 内衣 |

2.2 产品种类

文胸、运动文胸、一体成型文胸等。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据女式内衣(文胸)行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2   企业规模划分标准

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥30000 | ≥3000且＜30000 | ＜3000 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

相关产品标准及试验方法如下：

GB 18401-2010   《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 5296.4-2012  《消费品使用说明第4部分 纺织品和服装》

GB/T 29862-2013  《纺织品 纤维含量的标识》

FZ/T 73012-2008   《文胸》

FZ/T 74002-2014《运动文胸》

FZ/T 73046-2013《一体成型文胸》

GB/T2910（所有部分）纺织品 定量化学分析

FZ/T01057（所有部分）《纺织纤维鉴别试验方法》

GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分 游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T7573纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 17592《纺织品 禁用偶氮染料的测定》

GB/T 5713纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 3922纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T3920纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求。

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件、条、套）抽取同一批次、相同款式、相同花型和相同颜色的被检样品。

6.2 抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在网上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

6.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3 抽样数量

根据本细则规定的检验要求，抽查的样品数量见表3。

表3 抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（同款同花同色） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文胸 | 8件（其中备样2件） |
| 2 | 运动文胸 | 8件（其中备样2件） |
| 3 | 一体成型文胸 | 8件（其中备样2件） |

6.3 样品处置

收到购买的样品后，先确认样品是否符合本次抽查要求，电商的销售凭证是否齐全，并对样品快递拆封前后均进行拍照留存。然后将样品分为检验用样品及备用样品，并按规定分别进行封样。封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品（含备样）应保存在检验机构。

6.4 抽样单

根据样品及电商销售凭证等资料，由承检机构联系生产企业做好样品确认工作，并按有关规定填写抽样单，记录被抽查产品及企业相关信息。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

表 4文胸产品检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 使用说明 | GB 5296.4 | 强制性 | 外观目测 |  | ● |
| 2 | 纤维成分及含量(%) | GB/T 29862 相应产品标准 | 推荐性 | FZ/T01057 GB/T 2910等 |  | ● |
| 3 | 甲醛含量（mg/kg） | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T2912.1 | ● |  |
| 4 | pH值 | GB 18401 相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg） | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T17592 | ● |  |
| 6 | 耐水色牢度（级） | GB 18401 相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 7 | 耐汗渍色牢度（级） | GB 18401 相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 8 | 耐摩擦色牢度（耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度）（级） | GB18401 相应产品标准 | 强制性/推荐性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 1. 如果未标注产品主要原材料的纤维成分及含量，则判定纤维成分检测项目不合格。 2. A类：极重要质量项目。B类：重要质量项目。 3.若无法取得满足检验方法要求的试样，不考核耐干摩擦色牢度。针织类产品耐干摩擦色牢度只做直向。 4. 仅考核侧翼里料和罩杯里料的纤维含量。 |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2取样要求

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。

大型花及特大型花：即一个花型(或组织)循环远大于1个试样量时，染色牢度项目分颜色取样；可分解芳香胺染料和甲醛则可取足所出现的所有主体颜色进行混合制样，充分混合后按相应的方法标准规定取样。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一件样品中取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。多色样品取可分解芳香胺染料的试样时，每个试样一般不可超过三种颜色。

同一样品不同材质、不同色别或花型的多组件组成的材料，需按不同组件分别取样检测各项目。对含多组件的产品，则质量比低于1%的组件可不作检测。

样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如样品数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解芳香胺染料，其次依次为甲醛、色牢度、pH值。

7.2.3 可分解芳香胺染料检测时采用的前处理方法：仅纯涤纶产品采用GB/T 17592-2011中的附录B方法；其他产品按GB/T 17592-2011中6.1.1规定的方法。可分解芳香胺染料检测：采用GC/MS内标法进行分析。出现阳性结果的时候按GB/T 17592进行确认，建议用HPLC进行确认，以减少假阳性造成的误判。

含涂层、粘合剂或氨纶的产品一般不作预处理，即涂层，粘合剂不刮除，氨纶不拆出。

对未经过染色或印花工艺的产品可判定该产品未使用禁用的可分解芳香胺染料。

7.2.4色牢度试验采用单纤维贴衬。

7.2.5考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其它纤维（未明示）时，如果其它纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其它纤维，而未检出时，考核时可判定为合格。

7.2.6当吊牌与洗水唛信息不一致时，应以洗水唛信息为准。

7.2.7 如产品缺少或无对应产品质量等级按其产品标准中的最低质量等级考核。

7.2.8 pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质，产品标准另有规定的，按相应要求执行。

7.2.9 考虑到样品存在不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1 %，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

7.2.10 出现样品封样及密封状态被破坏、样品异常损坏等现象，无法正常进行下一步有关项目检验和判定时，应重新抽样。必要时应采集并保存影像记录。

7.2.11检验后样品〈特别是不合格样品〉应妥善保存至所有检验结果公布之后才能退还被抽样企业。

8 判定原则

经检验，检查项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

9. 异议处理（复检）

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。